INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE Szpachlówka Poliestrowa

PRODUKTY

GLASS FIBRE – Konstrukcyjna Szpachlówka Poliestrowa Zbrojona Włóknem Szklanym

Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.

- Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.

- Krótki czas utwardzania.

- Dobra jakość szlifowania.

Kolor – Zielono-szary.
Stopień połysku - Mat.
Gęstość - 1,69 kg /l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 115 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga:  Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

| PROCESS APLOKACJI |
| --- |
|  | Zastosowanie Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii. |
|  | Stosunek mieszania Szpachlówka Utwardzacz | wg wagi 100 2 |
|  | Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki. |
|  | Grubość warstwy Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy. Czas życia to 4÷5 minut w 20oC. |
|  | Czas utwardzania 16÷18 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C obniża znacząco czas utwardzania produktu. |
|  | Szlifowanie Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P150. |

DALSZE PRACY

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,

- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybielaniem lakieru nawierzchniowego!

- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

2. Chronić utwardzacz przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

GLASS FIBRE  Szpachlówka Poliestrowa – 12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.

# Text boxes

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.

Ząbrowo, Poland.